LEAPsm

Аналитическая программа LE

Программа, позволяющая вам следить за состоянием ваших смазочных материалов и оборудования с помощью прогрессивного анализа масел

| Почему важен LEAP? | Благодаря регулярному определению состояния масла – в двигателе, коробке передач или циркуляционной системе – LEAP может помочь в достижении двух важнейших задач: Определить оптимальный интервал между сменами масла для максимальной эффективности и экономии, используя продукцию LE с длительным сроком службы Предотвратить непредвиденные простои оборудования, определяя износ, превышение концентрации металла и загрязнителей до того, как они вызовут серьезные поломки |
| --- | --- |
| Как работает LEAP? | Образцы масла подвергаются анализу для определения механических, эксплуатационных и средовых факторов, которые могут повлиять на срок службы оборудования. Лаборанты, персонал технического отдела LE и территориальные представители LE знакомятся с этими отчетами. LEAP предлагает четыре основные проверки и дополнительные специальные проверки для удовлетворения индивидуальных запросов каждого клиента Основной-мобильный рекомендуется при обычных интервалах между заменами масел, например при обслуживании внедорожников Основной-промышленный рекомендуется при увеличенных интервалах между заменами масел, например при применении промышленных масел и трансмиссионных масел Усовершенствованный-мобильный рекомендуется при увеличенных интервалах между заменами масел, например при применении в поршневых двигателях (флот, строительное оборудование, вилочные погрузчики) Усовершенствованный-промышленный рекомендуется при увеличенных интервалах между заменами масел, например при применении гидравлических и промышленных масел, включая подсчет количества частиц |
|  | Основной-мобильный | Основной-промышленный | Усовершенствованный-мобильный | Усовершенствованный-промышленный |
| Спектральный анализ (анализ металлов) | х | х | х | х |
| Раствор топлива, %объема | * |  | х |  |
| Топливная сажа, %объема |  |  | х |  |
| Вода, % | х | х | х | х |
| Вязкость, cSt | * | х | х | х |
| Общий уровень кислот |  | х |  |  |
| Общий уровень основы |  |  | х |  |
| Подсчет частиц |  |  |  | х |

При основном-мобильном уровне проверки, проверка топливной загрязненности осуществляется на поршневых жидкотопливных двигателях. На других двигателях проводится проверка вязкости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ОПЦИОНАЛЬНО) Любой специальный тест по желанию, такой как феррография, точка потери текучести, TBN, точка воспламенения и т.д.

| Износ металлов Полученные данные Возможные источники Железо Приводы, оси, цилиндры, части клапанов, поршни, масляные насосы, частицы ржавчины или накипи Хром Хромированные детали, такие как компрессионные кольца двигателя, подшипники скольжения, хромированные клапана, масляные насосы, коленвалы, а также утечка охлаждающей воды, даже при отсутствии примесей воды в образце Молибден Износ материала колец с Молибденовым покрытием Медь Подшипники, втулки, упорные шайбы, диски трения, упорные пластины, охладители, щитки инжектора, медные охладители Алюминий Втулки, подшипники, вращающиеся детали, упорные шайбы. Абразивные частицы или оставшиеся от трения частицы. Свинец Покрытие подшипника, Обшивка Жесть Подшипники, искрение на подшипниках и втулках, жестяное покрытие поршней, упорные шайбы, жестяные втулки Кадмий Загрязнение из воздуха Серебро Подшипники, некоторые втулки с покрытием или серебряным припоем Никель Клапана, направляющие клапанов, цельные подшипники | Металлы – загрязнители Полученные данные Возможные источники Кремний Грязь, пыль, абразивы. Может попасть из реагента, препятствующего образованию пены, антифриза, материала уп- лотнения Натрий Присадка или охлаждающий ре- агент, попадающий из воды или впрыска впускного устройства Калий Охлаждающая присадка. Может сопровождаться высоким содержанием натрия Неметаллы – загрязнители Полученные данные Возможные источники Топливо Процент топлива, содержащегося в образце масла. Излишнее растворенное топливо ослабляет смазочные свойства масла и указывает на дефект эксплуатации или об- служивания Топливная сажа Измеряется количество твердых остатков от сгорания в образце масла. Может содержать в основном углерод после неполного сгорания, также окисленное или нитрованное топливо. Физические данные Полученные данные Возможные источники Вязкость Уменьшение вязкости в результате неподходящего масла подпитки, присадок, меня- ющих индекс вязкости, топлив- ного загрязнения или попадания воды. Увеличение вязкости – от окисления, использования не- подходящих масел подпитки, или от загрязнения твердыми веществами. Общее количество кислот Относительная кислотность масла. Увеличение кислотности указывает на окисление или загрязнение кислотами. Обычно измеряется на образцах, не свя- занных с двигателями. |
| --- | --- |
| Добавочные металлы Полученные данные Возможные источники Магнезий Легкие корпуса и емкости, или присадка к маслу в качестве моющего средства или дисперсанта Кальций Присадки к маслу, в качестве моющего средства или дисперсанта Барий моющее средство или дисперсант Фосфор Присадка, снижающая износ, Антиоксидант Цинк Присадка, снижающая износ, Антиоксидант | Общее базовое число Количество щелочных присадок, служащих для поглощения и кон- троля кислот. Снижение коли- чества указывает на истощение присадки. Обычно измеряется на образцах двигательных масел |